四、吊顶工程

（一）吊顶工程构造

吊顶工程由三部分组成；吊筋（吊杆）、骨架（龙骨）和吊顶面板。

（二）吊顶工程施工与质量要求

（ 1 ）吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。

（ 2 ）吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- 吊顶内管道、设备的安装及水管试压；

- 木龙骨防火、防腐处理；．预埋件或拉结筋；

- 吊顶安装；．龙骨安装；

- 填充材料的设置。

（ 3 ）安装龙骨前，应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验。

（ 4 ）吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。

（ 5 ）安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

（ 6 ）吊杆距主龙骨端部距离不得大于 300mm ，当大于 300mm 时，应增加吊杆。当吊杆长度大于 1 .5m 时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

（ 7 ）重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。（强制性条文）

（ 8 ）面板：罩面板不得有悬臂现象，应增设附加龙骨固定；搁置式轻质罩面板，应按设计要求设压卡装置。

（ 9 ）龙骨：主龙骨吊顶间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的 1 / 200；预埋吊杆需接长时，必须搭接焊牢；次龙骨应紧贴主龙骨安装，当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处必须安装在宽度不小于 40mm的次龙骨上。

（ 10 ）面板固定要求：

- 石膏板：石膏板可粘结或钉固安装；螺钉与板边距离不小于 15mm，钉距以 150~1 70mm 为宜，钉头嵌入石膏板深度0.5~1mm为宜。

- 纸面石膏板：纸面石膏板安装，板材应在自由状态下进行固定；板长边（包封边）应沿纵向次龙骨铺设，自攻螺钉距板边 10~15 mm（包封边）和 15~20 mm（切割边），钉距 150~170mm 为宜。次龙骨间距不应大于 600 mm，南方潮湿地区不大于 300mm为宜。

- 胶合板、纤维板：胶合板、纤维板可用钉子固定，但钉距、钉长以及钉帽进入板面的尺寸应满足要求；用木条固定时，钉距不应大于 200mm，钉帽应打扁并进入木压条 0 . 5~1.0mm

- 钙塑板：钙塑板可用胶粘法和钉固法安装。钉距不宜大于 150mm，钉帽应与板面齐平。

- 塑料贴面复合板：安装塑料贴面复合板时，应先钻孔，然后用木螺钉和垫圈或金属压条固定。用木螺钉固定时，钉距一般为 400~500mm 。

五、饰面板（砖）工程

（一）材料质量要求

- 基层要求：饰面板应镶贴在粗糙的基体或基层上，用胶粘剂粘贴的饰面薄板基层应平整；饰面砖镶贴在平整粗糙的基层上，光滑的基体或基层表面，镶贴前应处理。

- 流水坡度和滴水线：镶贴室外突出的檐口、腰线、窗口、雨篷等饰面，必须有流水坡度和滴水线（槽）。

- 防止沉陷：装配式挑檐、托座等的下部与墙或柱相接处，镶贴饰面板、砖应留有适量的缝隙。

- 饰面板、饰面砖：应表面平整、边缘整齐；棱角不得损伤，并应有产品合格证。

- 锚固件、连接件：应用铜或不锈钢或镀钵体处理及其他除锈处理方法。

- 大理石、花岗石饰面板：表面不得有隐伤、风化等缺陷。不宜用易褪色的材料包装。

- 预制人造石饰面板：应表面平整、几何尺寸准确，面层石粒均匀、洁净、颜色一致。

- 外墙釉面砖、无釉面砖：表面应光洁，质地坚固，尺寸、色泽一致，不得有暗痕或裂纹，其性能指标均应符合国家标准，吸水率不得大于 10 ％。

- 陶瓷锦砖：应质地坚硬、边棱整齐、尺寸正确。锦砖脱纸时间不得大于 40min

- 胶结材料的品种、掺和比例应符合设计要求并具有产品合格证。

- 拌制用水：拌制砂浆应用不含有害物质的洁净水。

（二）施工质量要求

- 饰面工程的表面不得变色、起碱、污点砂浆流痕和显著的光泽受损，不得有歪斜、翘曲、空鼓、缺棱、掉角、裂缝等缺陷。

- 饰面工程的表面颜色应均匀一致，花纹线条应清晰、整齐，深浅一致，不显接搓，质量允许偏差应符合装饰工程验收规范要求。

- 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求，后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求，饰面板安装必须牢固。检验方法：手扳检查进场验收记录现场拉拔检测报告隐蔽工程验收记录和施工记录。

- 饰面砖粘贴必须牢固。检验方法：检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

（三）施工方法

1 ．饰面板安装

- 安装方法：大型花岗石、大理石可用湿作业、改进的湿作业及干挂法安装；湿作业法灌注砂浆前，应浇水将饰面板背面和基体表面湿润，再分层灌注 1 ， 2 . 5 水泥砂浆，每层灌注高度为 150~200mm ，且不得大于板高的 1 / 3 ，插捣密实，待初凝后经检查位置无误后方可灌注上层砂浆，施工缝应留在饰面板水平接缝以下 50~100mm处；饰面板的接缝宽度应符合相应要求。

- 施工顺序：凸出墙面勒脚的饰面板，应待上层的饰面工程完工后进行安装。楼梯栏杆、栏板及墙裙的饰面板，应在楼梯踏步地（楼）面完工后进行安装。

- 薄板安装：花岗石薄板或厚度 10~12mm的镜面大理石，宜用挂钩或胶粘法施工。

2 ．饰面砖镶贴

- 基层：饰面砖镶贴前应对不同基层进行相应的处理；

- 预排：镶贴前应先选砖预排，同一墙面上不宜有一行以上的非整砖，非整砖应排在次要部位或阴角处；

- 面砖准备：釉面砖和外墙面砖镶贴前应浸水 2h 以上，晾干后方可使用；冬期施工宜在掺入 2 ％盐的温水中浸泡 2h ，晾干后使用；

- 镶贴方法：应用 1:2 水泥砂浆镶贴；砂浆厚度为 6~10mm ；可在水泥砂浆中掺入不大于水泥重量 15 ％的石灰膏以改善和易性；镶贴中遇有物件时应用整砖套割，不得用非整砖拼凑。各种卫生器具及墙裙上口应用配件砖。

六、幕墙工程

幕墙工程可分为玻璃幕墙、金属幕墙和石材幕墙等。幕墙有三部分组成：骨架（铝合金，钢）、玻璃和附件。

幕墙工程施工质量要求如下：

（ 1 ）幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

- 铝塑复合板的剥离强度。．石材的弯曲强度；寒冷地区石材的耐冻融性；室内用花岗石的放射性。

- 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。

（ 2 ）幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：

- 预埋件（或后置埋件） ；

- 构件的连接节点；

- 变形缝及墙面拐角处的构造节点；

- 幕墙防雷装置；幕墙防火构造。

（ 3 ）隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合 《 建筑用硅酮结构密封胶 》的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。（强制性条文）

（ 4 ）立柱和横梁等主要受力构件，其截面受力部分的壁厚应经计算确定，且铝合金型材壁厚不应小于 3 . 0mm，钢型材壁厚不应小于 3 . 5mm。

（ 5 ）隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度，应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度，并取其较大值，且不得小于 7 . 0 mm。

（ 6 ）硅酮结构密封胶应打注饱满，并应在温度 15~30 ℃ 、相对湿度 50 ％以上、洁净的室内进行；不得在现场墙上打注。

（ 7 ）幕墙的防火除应符合现行国家标准 《 建筑设计防火规范 》）和 《 高层民用建筑设计防火规范 》的有关规定外，还应符合：根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度，并在楼板处形成防火带；防火层应采取隔离措施，防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于 1 .5mm 的钢板，不得采用铝板；

防火层的密封材料应采用密封胶；

防火层与玻璃不应直接接触，一块玻璃不应跨两个防火分区。

（ 8 ）主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

（ 9 ）幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。

（ l0 ）单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定，并不得小于 5.0mm

（ 11 ）幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接，预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并应通过试验确定其承载力。

（ l2 ）立柱应采用螺栓与角码连接，螺栓直径应经过计算，并不应小于 10mm 。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

（ 13 ）幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

（ 14 ）玻璃幕墙应使用安全玻璃，玻璃的品种、规格、颜色性能及安装方向必须符合设计要求，幕墙玻璃的厚度不应小于 6 .0mm ；全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于 12mm ； 钢化玻璃表面不得有损伤， 8 . 0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理；所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

（ 15 ）隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于 100mm，厚度不应小于 2mm ，托条外端应低于玻璃外表面 2mm。

（ 16 ）高度超过 4m 的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

（ 17 ）点支撑玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪，其钢爪间的中心距离应大于 250mm

（ 18 ）金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于 10mm ，预埋件位置差不应大于 20mm 。

（ 19 ）金属板与石板安装应符合下列规定：

- 应对横竖连接件进行检查、测量、调整；

- 金属板、石板安装时，左右、上下的偏差不应大于 1 . 5mm ；

- 金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口；

- 填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数，经计算后确定。

（ 20 ）幕墙节能工程施工要求。

- 节能幕墙工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比对于玻璃幕墙都是主要的节能指标，所以应该满足设计要求。中空玻璃露点应满足产品标准要求，以保证产品的密封质量和耐久性。（属强制性条文）

七、涂饰工程

建筑涂饰工程一般包括一般刷浆涂饰、油漆和有机高分子涂饰，如水溶性涂料、水乳型涂料、溶剂型涂料。

（一）刷浆（又称大白浆）

1 ．材料组成和用途

刷浆是用大白粉加水调制而成，加入颜料后可得到各种色粉浆。为防止掉粉和增加与抹灰面的粘结力，调制时必须加入胶结料。

大白浆主要用于要求较高的内墙面、顶棚刷白。

2 ．施工注意事项

- 刷浆时要求基层干燥，室温均衡。

- 色彩和材料应符合设计要求。加入的颜料要有较好的耐碱性、耐光性，以免因碱蚀、光作用产生变色、咬色；从抹腻子开始就开始加颜色，以保证颜色一致、均匀。

- 刷浆用浆料要按配比配制，稠度以不流坠、不显刷纹为宜。腻子应坚实牢固，不得起皮、裂缝。

- 喷、刷、涂都要按次序进行；刷浆完工后要加以保护，防止损伤和尘土污染。

（二）油漆

1 ．油漆的基本组成

油漆，根据设计选用油漆和腻子、稀释剂、颜料和其他辅助材料配制而成。

2 ．油漆施工工序

- 清扫基层。

- 刮抹腻子：用刮腻子板把调好的腻子刮于基层上，刷一道油漆后再填补腻子；刮抹腻子的目的是填补孔洞、找平，有孔洞缝隙处要压实、刮平。

- 磨光：磨光在油漆工程中也占很大比重，一次油漆甚至有四五次磨光过程，因磨光目的的不同所用砂纸也不相同，最后磨光一般用水砂纸。

- 油漆。

3 ．油漆施工方法油漆的施工方法有刷涂、滚涂和喷涂。

4 ．施工注意事项．墙面油漆应在地面工程、水暖电气安装工程完工后进行。

- 油漆涂刷时，基层表面应充分干燥，施工时温度不宜低于 10 ℃ ，相对湿度不宜大于 60 ％。

- 每遍油漆施工时，应待前一遍油漆干燥后进行，涂刷最后一遍油漆时，不得随意加入催干剂。

- 木基层涂刷油漆时，均应做到横平竖直，纵横交错，均匀一致。涂刷顺序为先上后下，先内后外，先浅色后深色，按木纹方向理平理直。

- 当木基层涂刷清色油漆时，在操作上应注意调均匀，拼色相互一致，表面不得显露疤痕。

5 ．安全防护

- 施工现场应有良好的通风条件。

- 在涂刷或喷涂对人体有害的涂料时，需带上防毒口罩、防护眼镜。

- 在喷涂挥发性、易燃性溶剂稀释时，不准使用明火。

（三）涂料

涂料品种很多，一般可分为有机涂料和无机涂料。有机高分子涂料中有代表性的涂料有聚乙烯醇水玻璃涂料、乳胶漆类涂料等。

1 ．涂饰工程操作注意事项

- 涂刷基层若有旧涂层时，要清除掉，否则会导致起皮、剥落现象。．涂刷前要搅拌涂料，使之色新，稠度适宜，若发现涂料变稠，切勿用水稀释，而应以本涂料的基料稀释。

- 要求腻子与基层粘结牢靠。．盛涂料的容器要能耐碱，以防容器被锈蚀及涂料出现油缩等弊病。

2 ．不同涂料涂饰的要求

- 水性涂料涂饰工程：品种、型号和性能应符合设计要求；颜色、图案应符合设计要求；施工的环境温度应在 5~35 ℃ 之间；应涂饰均匀透底、不起皮和掉粉。

- 溶剂型涂料涂饰工程：所选用的涂料的品种、型号和性能应符合设计要求；颜色、光泽、图案应符合设计要求。

3 ．徐饰工程的基层处理要求

- 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂抗碱封闭底漆。

- 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。

- 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于 8 % ；涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于 10 % ；木材基层的含水率不得大于 12 ％。

- 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙腻子的粘结强度应符合 《 建筑室内用腻子 》的规定。

- 厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

八、裱糊工程

裱糊工程中常用的壁纸有：普通壁纸、塑料壁纸和玻璃丝纤维墙布。

裱糊工程施工质量要求：

（ 1 ）壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

（ 2 ）裱糊前应将突出基层表面的设备或附件卸下，钉帽应进入基层表面，并涂防锈涂料，钉眼用油性腻子填平。

（ 3 ）裱糊前，基层处理质量应达到下列要求：

- 新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂抗碱封闭底漆；．旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂；

- 混凝土或抹灰基层含水率不得大于 8 % ；木材基层的含水率不得大于 12 % ；湿度较大的房间或潮湿墙体表面如需做裱糊时，应采用有防水性能的壁纸和胶粘剂；．基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；

- 基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到高级抹灰的要求。

（ 4 ）裱糊后各幅拼接应横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝，不搭接，距墙面1.5m处正视不显。壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有露贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。

（ 5 ）裱糊后的壁纸、墙布表面应平整，色泽应一致，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污，斜视时应无胶痕。

（ 6 ）施工温度不应低于 5 ℃ 。

第五节   建筑地面工程

建筑地面是建筑物底层地面（地面）和楼层地面（楼面）的统称。建筑地面的基本组成：基层（结构层）、垫层（中间层）和面层（装饰层）。

一、基层铺设

基层常由基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等分项工程组成。

（一）基土

- 基土严禁采用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于 8 ％的土作为填土。

- 填土时应为最优含水量。

- 基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于 0 . 90 。

（二）垫层

- 灰土垫层：灰土垫层应采用熟化石灰与私土（或粉质黏土、粉土）的拌合料铺设，其厚度不应小于 100mm，熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm ，黏土内不得含有有机物质，粒径不得大于15mm，灰土垫层应铺设在不受地下水浸泡的基土上，应分层夯实，经湿润养护、晾干后方可进行下一道工序施工。

- 砂垫层和砂石垫层：砂垫层厚度不应小于 60mm ；砂石垫层厚度不应小于 100 mm ；砂和砂石不得含有草根等有机杂质；砂应采用中砂，石子最大粒径不得大于垫层厚度的 2 / 3 。

- 三合土垫层：三合土垫层采用石灰、砂与碎砖的拌合料铺设，其厚度不应小于 10omm ；熟化石灰颗粒粒径不得大于5mm ，砂应采用中砂，并不得含有草根等有机物质；碎砖不应采用风化，酥松和有机杂质的砖料，颗粒粒径不应大于 60mm ， 三合土垫层应分层夯实。

- 炉渣垫层：炉渣垫层采用炉渣或水泥与炉渣或水泥、石灰与炉渣的拌合料铺设，其厚度不应小于 80 mm；炉渣或水泥矿渣垫层的炉渣，使用前应浇水焖透，水泥石灰炉渣垫层的炉渣，使用前应用石灰浆或用熟化石灰浇水拌合焖透，焖透时间均不得小于 5d ；炉渣垫层铺设前，其下一层应湿润，铺设时应分层压实，铺设后应进行养护，待其凝结后方可进行下一道工序施工；炉渣内不应含有有机杂质和未燃尽的煤块，颗粒粒径不应大于 40 mm，其颗粒粒径在 5mm及其以下的颗粒，不得超过总体积的 40 % ，熟化石灰颗粒粒径不得大于 5 mm；炉渣垫层的体积比应符合设计要求。

- 水泥混凝土垫层：水泥混凝土垫层铺设在基土上，当气温长期处于0℃ 以下，设计无要求时，垫层应设置伸缩缝，水泥混凝土垫层的厚度不应小于 60 mm，垫层铺设前，其下一层表面应湿润；室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向伸缩缝和横向伸缩缝，纵向伸缩缝间距不得大于 6m ，横向伸缩缝的间距不得大于 12m ； 水泥混凝土垫层采用的粗骨料，其最大粒径不应大于垫层厚度的 2 / 3 ，含泥量不应大于 2 % ，砂为中、粗砂，其含泥量不应大于 3 % ；水泥棍凝土的强度等级应符合设计要求，且不应小于 C10

（三）找平层

- 找平层应采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设。

- 铺设找平层前，当其下一层有松散填充料时，应予铺平振实。

- 有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。

- 在预制钢筋混凝土板上铺设找平层前，板缝填嵌的施工应符合要求：预制钢筋混凝土板相邻底宽不应小于 20mm ；填嵌时，板缝内应清理干净，保持湿润；填缝采用细石混凝土，其强度等级不得小于 C20 ，填缝高度应低于板面 10~20mm ， 且振捣密实，表面不应压光，填缝后应养护；当板缝底宽大于 40mm 时，应按设计要求配制钢筋。

- 找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的 2 / 3 ，含泥量不应大于 2 % ；砂为中粗砂，其含泥量不应大于 3 ％。

- 水泥砂浆体积比与水泥混凝土强度等级应符合设计要求，且水泥砂浆体积比不应小于 1 ， 3 （或相应的强度等级）；水泥混凝土强度等级不应小于 C15 。

- 找平层与其下一层结合牢固，不得有空鼓。．找平层表面应密实，不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。

（四）隔离层

- 隔离层的材料，其材质应经过有资质的检测单位认定。

- 在水泥类找平层上铺设沥青类防水卷材、防水涂料或以水泥类材料作为防水隔离层时，其表面应坚固、洁净、干燥。铺设前，应涂刷基层处理剂。基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油。

- 当采用掺有防水剂的水泥类找平层作为防水隔离层时，其掺量和强度等级（或配合比）应符合设计要求。

- 铺设防水隔离层时，在管道穿过楼板面四周，防水材料应向上铺涂，并超过套管的上口；在靠近墙面处，应高出面层 200~300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼面的根部，应增加铺涂，附加防水隔离层。

- 防水材料铺设后，必须蓄水检验。蓄水深度应为 20~30mm ， 24h 内无渗漏为合格，并做记录。

- 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼面结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于 C20；楼板四周除门洞外，应做棍凝土翻边，其高度不应小于 120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。（强制性条文）

- 防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。（强制性条文）

- 隔离层与其下一层粘结牢固，不得有空鼓；防水涂层应平整、均匀，无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。

（五）填充层

- 填充层应按设计要求选用材料，其密度和导热系数应符合国家有关产品标准的规定。

- 填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时，尚应洁净、干燥，并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。

- 采用松散材料铺设填充层时，应分层铺平拍实；采用板、块状材料铺设填充层时，应分层错缝铺贴。

二、整体面层铺设

（ 1 ）铺设整体面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于 1 . 2MPa ；表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。

（ 2 ）整体面层施工后，养护时间不应少于 7d ；抗压强度应达到 5MPa 后，方准上人行走；抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

（ 3 ）当采用掺有水泥拌合料做踢脚线时，不得用石灰砂浆打底。

（ 4 ）整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成，压光工作应在水泥初凝前完成。

（ 5 ）水泥混凝土面层

- 水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间歇超过允许时间规定时，应对接搓处进行处理。

- 水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的 2/3，细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于 15mm 。

- 面层的强度等级应符合设计要求，且水泥棍凝土面层强度等级不应小于 C20 ；水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于 C15 。

- 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

（ 6 ）水泥砂浆面层

- 水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于 20mm 。

- 水泥采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于 32 . 5 ，不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用；砂应为中粗砂，当采用石屑时，其粒径应为 1~5mm ，且含泥量不应大于 3 ％。

- 水泥砂浆面层的体积比（强度等级）必须符合设计要求，且体积比应为 1:2 （水泥:砂），强度等级不应小于 M15，稠度不应大于 35mm 。

- 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

- 面层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。

- 面层表面应洁净、无裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。

- 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

（ 7 ）水磨石面层

- 水磨石面层应采用水泥与石粒的拌合料铺设。面层厚度除有特殊要求外，宜为 12 ~18mm，且按石粒粒径确定，水磨石面层的颜色和图案应符合设计要求。

- 白色和浅色的水磨石面层，应采用白水泥；深色的水磨石面层，宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥；同颜色的面层应使用同一批水泥。同一颜色面层应使用同厂、同批的颜料；其掺入量宜为水泥重量的 3 ％~6% 或由试验确定。

- 水磨石面层的结合层的水泥砂浆体积比宜为 1:3 ，相应的强度等级不应小于M10 ，水泥砂浆稠度（以标准圆锥体积沉入度计）宜为 30~35mm 。

- 普通水磨石面层磨光遍数不应少于 3 遍。高级水磨石面层的厚度和磨光遍数由设计确定。

- 在水磨石面层磨光后，涂草酸和上蜡前，其表面不得污染。

- 水磨石面层的石粒，应采用坚硬可磨白云石、大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外应为 6~15mm ；水泥强度等级不应小于 32 . 5 ； 颜料应采用耐光、耐碱的矿物原料，不得使用酸性颜料。

- 水磨石面层拌合料的体积比应符合设计要求，且为 1:1 . 5~1:2 . 5 （水泥:石粒）。

- 面层表面应光滑；无明显裂纹、砂眼和磨纹；石粒密实，显露均匀；颜色图案一致，不棍色；分格条牢固、顺直和清晰。

- 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。

（ 8 ）不发火防爆的面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；砂应质地坚硬，表面粗糙，其粒径宜为0.15~5mm ，含泥量不应大于 3 % ，有机物含量不应大于 5 写；水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于 32 . 5 ；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查不得混入金属或其他易发生火花的杂质。（强制性条文）

三、板块面层铺设

铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于 1 . 2MPa 。

配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不应小于 32 . 5 ；板块的铺砌应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于 1 / 4 边长的边角料。

（ 1 ）铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、缸砖、料石、大理石和花岗石面层等的结合层和填缝的水泥砂浆，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，其养护时间不应少于 7d 。

（ 2 ）当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求时，方可正常使用。

（ 3 ）板块类踢脚线施工时，不得采用石灰砂浆打底。

（ 4 ）板、块面层的允许偏差和检验方法见表 2-10 。

四、木、竹面层铺设

木、竹地面是指表面由木、竹板铺钉或胶合而成的地面。

（一）木、竹地面的分类

常用的木地板有普通木地板、复合木地板、软木地板等；木地面按照构造形式的不同，可分为粘贴式地板、架空式地板和实铺式木地板。

（二）木、竹地面的要求

- 铺设实木地板面层时，其木搁栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木搁栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木搁栅应垫实钉牢，与墙之间应留出 30mm的缝隙，表面应平直。

- 毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于 3mm ，与墙之间应留 8~ 12mm 空隙，表面应刨平。

- 采用实木制作的踢脚线，背面应抽槽并做防腐处理。

- 实木地板面层所采用的材质和铺设时的木材含水率必须符合设计要求。木搁栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀处理。

- 与厕浴间、厨房等潮湿场所相邻的木、竹面层连接处应做防水（防潮）处理。

- 木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、干燥、不起砂。

- 建筑地面工程的木、竹面层搁栅下架空结构层（或构造层）的质量检验，应符合国家现行相应标准的规定。

- 木、竹面层的通风构造包括室内通风沟、室外通风窗等，均应符合设计要求。

- 竹子具有纤维硬、密度大、水分少、不易变形等优点。竹地板应经严格选材、硫化、防腐、防蛀处理，并采用具有商品检验合格证的产品，其技术等级及质量要求均应符合国家现行行业标准 《 竹地板 》 的规定。

五、地面节能工程

- 在地而保温工程中，保温材料的导热系数、密度或干密度指标将直接影响地而保温效果，抗压强度或压缩强度影响到保温层的施工质量，而燃烧性能是防止火灾隐患的重要条件，因此应对保温材料的导热系数、密度或干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能进行严格的控制，必须符合节能设计要求、产品标准要求以及相关施工技术标准要求。

- 应检查材料的合格证、有效期内的产品性能检测报告及进场验收记录所代表的规格、型号和性能参数是否与设计要求和有关标准相符，并重点检查进场复验报告，复验报告必须是第三方见证取样，检验样品必须是按批量随即抽取。（属强制性条文）

第六节  施工组织设计概要

一、施工组织设计的分类

（ 1 ）施工组织总设计；

（ 2 ）单位工程施工组织设计；

（ 3 ）分部（分项）工程施工组织设计。

二、施工组织设计的基本内容

1 ．施工组织总设计

- 建设项目的工程概况；

- 施工部署及主要建筑物或构筑物的施工方案；

- 全场性施工准备工作计划；施工总进度计划；

- 各项物资需要量计划；

- 全场性施工总平面图设计；

- 各项技术经济指标。

2 ．单位工程施工组织设计

- 工程概况及其施工特点；．施工方案的选择；

- 单位工程施工准备工作计划；

- 单位工程施工进度计划；

- 各项资源需要量计划；

- 单位工程施工平面图设计；

- 质量、安全、节约及冬雨期施工的技术组织保证措施；．主要技术经济指标。

3 ．分部（分项）工程施工组织设计

- 分部分项工程概况及其施工特点的分析；

- 施工方法及施工机械的选择；．分部（分项）工程施工准备工作计划；

- 分部（分项）工程施工进度计划；

- 劳动力、材料和机具等需要量计划；

- 质量、安全、节约等技术组织保证措施；

- 作业区施工平面布置图设计。

三、施工组织设计的编制与实施

（一）施工组织设计编制的依据

1 ．施工组织总设计的编制依据

- 计划文件，如国家批准的基本建设计划，单位工程项目一览表、分期分批投资的期限、投资指标、管理部门的批件、施工单位上级主管下达的施工任务书等；

- 设计文件，包括设计图纸、设计说明书、总概算或修正总概算、可行性研究报告；

- 合同文件，即施工单位与建设单位签订的工程承包合同；

- 建设地区的调查资料，包括气象、地形、地质和其他地区性条件等；

- 定额、规范、建设政策法令、类似工程建设项目的经验资料等。

2 ．单项（或单位）工程施工组织设计的编制依据．

- 上级领导机关对该单位工程的要求、建设单位的意图和要求、工程承包合同、施工图对施工的要求等；

- 施工组织总设计和施工图；

- 年度施工计划对该工程的安排和规定的各项指标；

- 工程预算文件；

- 劳动力配备情况，材料、构件、加工品的来源和供应情况，主要施工机械的生产能力和配备情况；

- 水、电供应条件；

- 设备安装进场时间和对土建的要求以及对所需场地的要求；

- 建设单位可提供的施工用地，临时房屋、水、电等条件；

- 施工现场的具体情况，地形、地上、地下障碍物，水准点，气象，工程与水文地质，交通运输道路等；

- 建设用地征购、拆迁情况，施工执照办理情况；

- 国家有关规定、规范、规程和定额等；

- 有关技术新成果和类似经验资料。

（二）施工组织设计的检查和调整

1 ．施工组织设计的检查

- 主要指标完成的检查：一般采用比较法，即把各项指标的完成情况同计划规定的指标相对比。检查的内容包括工程进度、工程质量、材料消耗、机械使用和成本费等。把主要指标数额检查同其相应的施工内容、施工方法和施工进度的检查结合起来，发现其问题，为进一步分析原因提供依据。

- 施工总平面图的检查：施工现场必须按施工总平面图要求建造临时设施，敷设管网和运输道路，合理存放机具，堆放材料；施工现场要符合文明施工的要求；施工现场的局部断电、断水和断路等，必须事先得到有关部门的批准；施工的每个阶段都要有相应的施工总平面图；施工总平面图的任何改变都必须经有关部门批准。如发现施工总平面图存在不合理时，要及时制定改进方案，报请有关部门批准，不断地满足施工进展的需要。施工总平面图的检查应按建筑主管部门的规定进行。

2 ．施工组织设计的调整

根据施工组织设计执行情况的检查，发现的问题及其产生的原因，拟定其改进措施或方案；对施工组织设计的有关部分或指标逐项进行调整；对施工总平面图进行修改。使施工组织设计在新的基础上实现新的平衡。

实际上，施工组织设计的贯彻、检查、和调整是一项经常性的工作，必须随着施工的进展情况，加强反馈并及时进行调整，要贯彻拟建工程项目施工过程的始终。